重庆医科大学附属永川医院--全科楼标识标牌系统制作与安装项目阳光推介需求

一、项目概况

1.项目名称：重庆医科大学附属永川医院--全科楼标识标牌系统制作与安装

2.项目预算：150万元

3.资金来源：医院自筹

二、制作与安装需求

（一）严格按照设计效果图与材质要求1:1落地制作与安装。

（二）物料技术要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铝料 | 1. 铝料必须是具适合做装饰、建筑设计工程性质。表面饰面须平滑及无其它缺陷。 2. 铝板块性质达ASTMB2009 (ASTM B 209M ）同等标准；及达到设计所需的结构要求：表面强度及耐用性可达5005-1+15同等标准。 |
| 2 | 阳极氧化铝料 | 3.各外露面须为达到 SSA 46 或 AAMA61 同等标准的阳极氧化饰面。制造过程应用硫酸或同等经电镀或浸入无机颜料作表面处理 。 4.合金：各铝料应为铝业标准认证晶质要求以达至设计指定饰面。 |
| 3 | 亚克力原料 | 5. 标识牌亚克力胶应采用透明合成树脂或同等加工。 6. 基本技术指标：机械性质 7.抗张强度10,300 PSIii.拉伸模量600,000 PSIiii.抗张伸展率4.2% 8.挠曲强度183,000 PSI 9.挠曲模量535,000 PSIvi.冲击试验〈带凹口）>0.20 10.罗民硬度M-103 |
| 4 | 304#不锈钢料 | 11. 不锈钢板应为永久性的固定。 12. 物料t不锈钢. 13. 饰面t单向拉丝。 14. 尺寸：根据图纸所示。 15. 锚固件和其他附件：提供所有合适种类和数目的锚固件和其他附件，以符合说明的性能要求。 16. 扣件、紧固件、锁定器等的螺栓、螺钉及螺帽；六角螺栓、螺钉及螺帽应符合GB/T 3098及GB/T18230的要求。 17. 固定螺栓 螺栓锚及固定螺栓应符合GB/T3098的要求。 基础螺栓及螺帽应符合GB/T3098的要求。 |
| 5 | 表面 | 18.表面准备工作：去除制作及模具留下的痕迹、刮痕等。 |
| 6 | 清洁保护工作 | 19. 先使用干净水及肥皂彻底地清洗金属，再用干净水冲洗，最后抹干金属。 20. 在运送产品到施工地点前，使用可移除的临时保护层以保护外露的饰面层以避免损坏。 21. 使用由装饰金属制造商的书面建议的临时保护覆盖物，以保护装饰金属的饰面，避免在工程期间受到损坏。若有需要，提供厚垫保护。 |
| 7 | 制成品表面外观 | 22. 相邻部分表面外观偏差低于确认样板的一半是可以接受。明显差别是不会接受的。 23. 配件表面外观偏差如低于确认样板效果，并尽量整理配置来减低差异是可以接受。 |
| 8 | 表面物料 | 24. 喷涂 此项包括喷涂铝型材。喷涂应用于各类室内外指示牌、标识牌等，提供优质表面。浸涂或垂直喷涂的基本工艺流程如下： a）清洁b）冲洗c）漫蚀d）冲洗e）剥黑膜（只用于碱性漫蚀〉f）冲洗g）恪酸处理h）冲洗i）去离子冲洗j）烘干 25. 油漆 1）中标人应严格按照厂家说明执行，面油与底油应参考品牌厂家技术参数为依据。 2）油漆必须抗UV,10年使用期不褪色。 3）中标人须书面确认所有用油漆完全配合底油及达至耐用最佳效果。 4）金属牌所用丙烯酸聚氨醋漆应有加硬剂及抗UV。 5）中标人须严格按照厂家说明附加需要的熔液、预加工处理、金属加工稀等。 26. 丝网印刷物料： 1）用制作丝网，影像鲜明充实，无松边流泪涂料饰面，图案可以分割丝网如制成图像质量等摄影效果。 2）用于丝网印刷的油墨不得和底面材料起化学反应，必须是防紫外线产品，并能抵御正常的维修及清洁工作之磨损。 27.贴膜 贴膜须采用色泽耐用程度达到3年以上质保的贴膜。表面有极好的稳定性和抗收缩性，抗紫外线；永久性丙烯酸背胶，有极佳的抗水性。不发光部分因采用不透光系列。发光部分应采用透光系列。 |

（三）主要材料要求

1.亚克力材质须满足透明、质轻、耐磨、抗污染、易保养等要求。必须达非易燃材料标准，并经有关消防部门核准，防紫外线和防水功能达5年（具有cnas或cma认证）。

2.光源LED120°以上广角，工作环境70℃，30000小时光衰80%，使用COB技术。

3.铝板厚度为≥2.0mm，5050的优质铝锰合金；

4.铝型材板材厚度不低于1.0㎜。要求铝型材表面平整，无划痕，无变形。

5.油漆要求氟碳烤漆，半哑光面，要求具备耐磨损性和不粘附性，氟碳树脂含量18%以上，光泽效果均匀。

6.不锈钢（板材厚度不低于1.2㎜），材质不得含有任何杂质、气孔或裂缝。

7.电源线：技术参数应符合GB-12706。

8.变压器：功率负载小于80%，户外防水等级IP65及以上。

（四）安装要求

1.制定制作与安装方案，派出专业技术人员到安装现场进行安装和调试工作。

2.严格按国家及行业安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织安装施工。若发生安全事故，一切责任由服务方承担。安装、调试及保修全过程中，服务方负责及时清理垃圾，并将包装物及垃圾清运出场，清理标准达到采购方要求。

三、商务需求

1.资质材料：有效的三证合一营业执照。

2.报价要求：投标报价为包干价，包含设计费、材料费、运输费、搬运费、安装费、保险费、税费等各项费用。

3.工期：合同签订后30日内完成。

4.质保期：5年及以上。

5. 其他要求：公司近三年度经会计师事务所审计的财务审计报告（新成立公司按最近年份提供）。